- 东大门沥青地面硬化技术参数

- 一、设置标准

- 5cm细粒式改性沥青混凝土+粘层+10cm粗粒式沥青混凝土+透层

- 二、核心实测指标

- 1.压实度：≥95%

- - 检测：不少于1点，钻芯或核子密度仪。

2.厚度- 允许偏差：±5mm

- 检测：不少于1点，钻孔量测。

3.弯沉值- 不大于设计值，代表整体承载能力。

- 检测：每车道每20m 1点，贝克曼梁。

4.原材料与混合料- 沥青、集料、矿粉合格；混合料马歇尔指标达标。

- 温度：普通沥青摊铺≥135℃，改性≥160℃。

三、一般项目（外观与实测）

1.外观质量- 平整坚实、接缝紧密、无轮迹、无裂缝、无泛油、无松散、无掉渣、无粗细料集中等现象。

- 裂缝限值：单条≤3mm；每100m横向裂总长≤5m、纵向≤10m。

- 2.平整度- 3m直尺：最大间隙≤5mm/3m。

3.渗水系数-普通沥青面层：≤300mL/min；SMA面层：≤200mL/min。

4.构造深度（抗滑）- 快速路/主干路：≥0.55mm；其他道路：≥0.50mm。

5.尺寸偏差-宽度：±20mm；高程：±15mm；横坡：±0.3%。