# 利器盒技术参数

1、材质：全新聚丙烯 PP 材质，不含 PVC。

2、颜色：淡黄色。

3、尺寸：圆形2L，圆形5L，圆形15L，方形8L。

4、克重：圆形2L克重≥80g，圆形5L克重≥155g，圆形15L克重≥350g，方形8L克重≥280g。

5、用于盛装注射器，输液器等一次性使用物品的针头；各类刀片，头皮针，缝合针，安瓿，小玻璃等锐器，收集带血的整副注射器，输血器，血袋等所有接触血液的医用器材；其它规定放入利器盒的医疗危险感染物品。

6、利器盒采用不含 PVC 的硬质塑料制造，具备耐穿刺，不渗漏，不易破裂、易于焚烧，封闭后完全不能正常打开的基本性能；利器盒整体呈黄色，盒体侧面注明“损伤性废物 ”，并印有“医疗废物警示标识 ”，高度大于 2.5cm；警示标志油墨均匀，图案文字印刷清晰，套印准确。

7、利器盒盛满装置以后从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂，被刺穿等情况。

8、包装：纸箱包装，箱体注明货物名称、尺寸规格、数量。

9、执行标准：HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》。

黑色塑料袋技术参数

1、材质：全新高密度聚乙烯材质PE。

2、颜色：黑色。

3、尺寸:53*52cm有拎手（肚长40）黑色塑料袋，60*80cm无拎手黑色塑料袋，90*110cm无拎手黑色塑料袋。

4、克重:53*52cm黑色塑料袋克重≥14g，60*80cm黑色塑料袋克重≥30g，90*110cm黑色塑料袋克重≥55g。

5、黑色塑料袋塑料袋采用中石化全新高密度聚乙烯材质PE生产，不含聚氯乙烯简状结构，产品加厚用料，全新热粘合冷切工艺，封边严密，质感细腻，不易破，结构紧实平整不易损坏。

6、黑色塑料袋塑料袋表面平整，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔、大小形状适中，外包装采用编织袋包装。

白色连接袋技术参数

1、材质：全新高密度聚乙烯材质PE。

2、颜色：白色。

3、尺寸:30*40cm白色塑料连卷袋。40*50cm白色塑料连卷袋。45*60cm白色塑料连卷袋。

4、克重:30*40cm白色连接袋克重≥10g，40*50cm白色连接袋克重≥15g，45*60cm白色连接袋克重≥20g。

5、白色连接袋采用中石化全新高密度聚乙烯材质PE生产，不含聚氯乙烯简状结构，产品加厚用料，全新热粘合冷切工艺，封边严密，质感细腻，不易破，结构紧实平整不易损坏。

6、白色连接袋塑料袋表面平整，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔、大小形状适中，外包装采用编织袋包装。

药房塑料袋技术参数

1、材质：全新高密度聚乙烯材质PE。

2、颜色：白色，药房塑料袋的明显处应免费印制本院名称及简介。

3、尺寸（不算拎手）:20*20cm塑料袋，单价0.09元，25*27cm塑料袋，单价0.1元。32*34cm塑料袋，单价0.18元。

4、克重:30*32cm塑料袋克重≥4.5g，42*48cm塑料袋克重≥10g，

5、塑料袋采用中石化全新高密度聚乙烯材质PE生产，不含聚氯乙烯简状结构，产品加厚用料，全新热粘合冷切工艺，封边更严密，质感细腻，不易破，结构紧实平整不易损坏。

6、塑料袋表面平整，无皱福、污渍和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔、大小形状适中，外包装采用编织袋包装便于搬运。

放射科胶片袋技术参数

1、材质：全新高密度聚乙烯材质PE。

2、颜色：白色，胶片袋的正反面应免费印制本院名称及宣传简介。

3、尺寸:38*52cm胶片袋，单价0.48元。

4、克重:38*52cm胶片袋克重≥17g。

5、胶片袋采用中石化全新高密度聚乙烯材质PE生产，不含聚氯乙烯简状结构，产品加厚用料，全新热粘合冷切工艺，封边严密，使用安全。超强承重力韧性好，质感细腻，不易破，密封性效果好，结构紧实平整不易损坏，安全环保，高韧性，无刺破、撕裂、穿孔等问题。

6、胶片袋表面平整，无褶皱、污渍和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔、大小形状适中，外包装采用编织袋包装。

医疗废物包装袋技术参数

1、材质：全新高密度聚乙烯材质PE。

2、颜色：黄色，医疗垃圾袋和感染性织物袋的明显处应免费印制警示标志和警告语，警告语为“警告!感染性废物”。

3、尺寸:51*53cm(肚长42）垃圾袋有拎手，60*80cm（无拎手）垃圾袋，90*120cm（无拎手）垃圾袋。

4、克重:51*53cm垃圾袋克重≥15g，60*80cm垃圾袋克重≥22g，90*120cm垃圾袋克重≥45g。

5、垃圾袋采用中石化全新高密度聚乙烯材质PE生产，不含聚氯乙烯简状结构，产品加厚用料，全新热粘合冷切工艺，封边严密，使用安全。超强承重力韧性好，质感细腻，不易破，密封性效果好，超强隔离不易漏，结构紧实平整不易损坏，安全环保，不可出现医疗废物泄漏产生的健康忧虑。高韧性，无刺破、撕裂、穿孔等问题。

6、垃圾袋表面平整，无褶皱、污渍和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔、大小形状适中，外包装采用编织袋包装。

7、执行标准：HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》

# 医疗与生活垃圾桶技术参数

1、材质：全新聚丙烯 PP 材质，不含 PVC。

2、颜色：医疗垃圾桶整体颜色为淡黄色，生活垃圾桶浅灰色。

3、尺寸：高48cm，长36cm，宽32cm。

4、克重：30升医疗和生活垃圾桶重量约1.4千克。

5、用于盛装医疗废物与生活垃圾。

6、垃圾桶采用不含 PVC 的硬质材料制成，具备耐穿刺，不易破裂、桶体侧面注明医疗废物与生活垃圾字样警示标识 ，警示标志油墨均匀，图案文字印刷清晰，套印准确。

7、垃圾桶从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂，被刺穿等情况。

8、包装：纸箱包装，箱体注明货物名称、尺寸规格、数量。

9、执行标准：HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》。