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1、材质：全新高密度聚乙烯材质PE。
2、颜色：黑色。
3、尺寸:53*52cm有拎手（肚长40）黑色塑料袋，60*80cm无拎手黑色塑料袋，90*110cm无拎手黑色塑料袋。
4、克重:53*52cm黑色塑料袋克重≥14g，60*80cm黑色塑料袋克重≥30g，90*110cm黑色塑料袋克重≥55g。
5、黑色塑料袋塑料袋采用中石化全新高密度聚乙烯材质PE生产，不含聚氯乙烯简状结构，产品加厚用料，全新热粘合冷切工艺，封边严密，质感细腻，不易破，结构紧实平整不易损坏。

6、黑色塑料袋塑料袋表面平整，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔、大小形状适中，外包装采用编织袋包装。
白色连接袋技术参数

1、材质：全新高密度聚乙烯材质PE。
2、颜色：白色。
3、尺寸:30*40cm白色塑料连卷袋。40*50cm白色塑料连卷袋。45*60cm白色塑料连卷袋。
4、克重:30*40cm白色连接袋克重≥10g，40*50cm白色连接袋克重≥15g，45*60cm白色连接袋克重≥20g。
5、白色连接袋采用中石化全新高密度聚乙烯材质PE生产，不含聚氯乙烯简状结构，产品加厚用料，全新热粘合冷切工艺，封边严密，质感细腻，不易破，结构紧实平整不易损坏。
6、白色连接袋塑料袋表面平整，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔、大小形状适中，外包装采用编织袋包装。

 



















药房塑料袋技术参数

1、材质：全新高密度聚乙烯材质PE。
2、颜色：白色，药房塑料袋的明显处应免费印制本院名称及简介。
3、尺寸（不算拎手）:20*20cm塑料袋，25*27cm塑料袋，32*34cm塑料袋。
4、克重:30*32cm塑料袋克重≥4.5g，42*48cm塑料袋克重≥10g，
5、塑料袋采用中石化全新高密度聚乙烯材质PE生产，不含聚氯乙烯简状结构，产品加厚用料，全新热粘合冷切工艺，封边更严密，质感细腻，不易破，结构紧实平整不易损坏。
6、塑料袋表面平整，无皱福、污渍和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔、大小形状适中，外包装采用编织袋包装便于搬运。


放射科胶片袋技术参数

1、材质：全新高密度聚乙烯材质PE。
2、颜色：白色，胶片袋的正反面应免费印制本院名称及宣传简介。
3、尺寸:38*52cm胶片袋。
4、克重:38*52cm胶片袋克重≥17g。
5、胶片袋采用中石化全新高密度聚乙烯材质PE生产，不含聚氯乙烯简状结构，产品加厚用料，全新热粘合冷切工艺，封边严密，使用安全。超强承重力韧性好，质感细腻，不易破，密封性效果好，结构紧实平整不易损坏，安全环保，高韧性，无刺破、撕裂、穿孔等问题。
6、胶片袋表面平整，无褶皱、污渍和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔、大小形状适中，外包装采用编织袋包装。



























医疗废物包装袋技术参数

1、材质：全新高密度聚乙烯材质PE。
2、颜色：黄色，医疗垃圾袋和感染性织物袋的明显处应免费印制警示标志和警告语，警告语为“警告!感染性废物”。
3、尺寸:51*53cm(肚长42）垃圾袋有拎手，60*80cm（无拎手）垃圾袋，90*120cm（无拎手）垃圾袋。
4、克重:51*53cm垃圾袋克重≥15g，60*80cm垃圾袋克重≥22g，90*120cm垃圾袋克重≥45g。
5、垃圾袋采用中石化全新高密度聚乙烯材质PE生产，不含聚氯乙烯简状结构，产品加厚用料，全新热粘合冷切工艺，封边严密，使用安全。超强承重力韧性好，质感细腻，不易破，密封性效果好，超强隔离不易漏，结构紧实平整不易损坏，安全环保，不可出现医疗废物泄漏产生的健康忧虑。高韧性，无刺破、撕裂、穿孔等问题。
6、垃圾袋表面平整，无褶皱、污渍和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔、大小形状适中，外包装采用编织袋包装。

7、执行标准：HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》

